Программа учебной дисциплины

| Название дисциплины | Оптика конденсированных сред |
| --- | --- |
| Где проводится | Базовая кафедра ФКС при ИФТТ РАН (Черноголовка) |
| Автор программы | Ваньков Александр Борисович, к.ф.м.н. доцент ФФ НИУ ВШЭ, снс ИФТТ РАН |
| Курс | 1-ый курс магистратуры |
| Модули | 3-й и 4-й модули |
| Объём курса | 2 часа лекция и полчаса семинар в неделю |
| Элементы контроля | 2 контрольных работы, устный экзамен |

# 1. Аннотация дисциплины

В семестровом курсе «Оптика конденсированных сред» изучаются основы оптической спектроскопии твердых тел. В начале рассмотрена взаимосвязь оптических характеристик твердых тел с их зонным строением. Процессы взаимодействия электромагнитного излучения с твердыми телами рассматриваются как в квантово-механическом формализме, так и в модели Лоренцевских осцилляторов. В первой половине курса разобраны оптические свойства объемных твердых тел, а далее изложены вопросы спектроскопии, связанные с низкоразмерными полупроводниковыми гетероструктурами – квантовых ям, сверхрешеток, квантовых точек. Рассмотрено влияние одночастичных и коллективных возбуждений на оптические свойствах твердых тел – экситонов, плазмонов, а также гибритных квазичастиц – экситонных поляритонов и плазмонных поляритонов в системах различной размерности – полупроводниковых и металлических наноструктурах. Обсуждаются прикладные аспекты использования этих процессов в оптоэлектронике.

2. Программа дисциплины

- Целями освоения дисциплины «Оптика конденсированных сред» являются:

- - формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием современных теоретических концепций области в спектроскопии и физики конденсированных сред;

- - формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих проводить научные исследования и анализировать полученные результаты;

- - развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные физические модели оптических свойств твердых тел и наноструктур.

Дисциплина «Оптика конденсированных сред» охватывает следующие темы:

- оптические свойства объемных твердых тел;

- межзонные и внутризонные оптические переходы, правила отбора;

- модель лоренцевских осцилляторов, комплексная диэлектрическа проницаемость и соотношения Крамерса-Кронига;

- оптические переходы в низкоразмерных структурах, энергетический спектр, плотность состояний и комбинированная плотность состояний в системах различной размерности;

- экситоны в кристаллах и наноструктурах, магнитоэкситоны;

- экситонные поляритоны трехмерные и двумерные, бозе-конденсация экситонных поляритонов и нелинейные оптические явления;

- квазичастицы в периодических слоистых наноструктурах, фотонные кристаллы и микрорезонаторы;

- методы оптической спектроскопии – фотолюминесценция, комбинационное рассеяние света в кристаллах и наноструктурах;

- плазмоны в металлах  и низкоразмерных проводниках; поверхностные плазмоны и плазмонные поляритоны, их практические приложения.

# 3. Элементы контроля и правила оценивания

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 3-го и 4-

го модулей соответственно. Контрольная работа включает письменное решение 2-3-х задач в билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов.

Итоговый контроль – устный экзамен в конце 4-го модуля. Проводится устно в формате беседы по программе курса. Билет содержит 1 вопрос по материалам лекций.

- Накопленная (текущая) оценка Онакоп  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные работы:

- Онакоп = 0,5٠Окр1 + 0.5٠Окр2,

- где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления –

- арифметический.

- Итоговая оценка определяется соотношением

- Оитоговая = 0,5٠Онакоп + 0,5٠Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

Студенты, у которых Онакоп = 9 или 10 могут зачесть накопленную оценку автоматически как итоговую, освобождаясь от устного экзамена в конце семестра.

## 4. Примеры заданий элементов контроля

Пример задачи первой контрольной работы:

Оценить количество нульмерных размерно-квантованных состояний в зоне проводимости интерфейсной GaAs/AlAs квантовой точки, образованной за счет одномонослойной флуктуации ширины квантовой ямы GaAs/AlAs.  Считать Egap(GaAs)=1.5эВ, Egap(AlAs)=∞, me(GaAs) =0.067m0 , mhh(GaAs) =0.45m0  ширина GaAs квантовой ямы d=5.7нм  постоянная решетки aGaAs=0.565нм, размер интерфейсной квантовой точки в плоскости – квадрат со стороной b=30нм. Определить энергию края оптического поглощения такой интерфейсной квантовой точки.

Пример задачи второй контрольной работы:

Определить степень циркулярной поляризации фотолюминесценции электрон-дырочных пар в полупроводниковой квантовой яме AlGaAs /GaAs/AlGaAs шириной 20 нм при 100% циркулярном фотовозбуждении + с энергией фотона незначительно выше межзонного перехода между подзоной тяжелых дырок и электронов hh1-e1. Считать постоянную времени электрон-дырочной рекомбинации r=1нс, время спиновой релаксации электронов es=500пс, дырок hs=200пс.

Пример экзаменационного билета:

- Межзонные и межподзонные оптические переходы в полупроводниковых материалах. Правила отбора при оптических переходах. Вывод выражения для коэффициента поглощения. Полная вероятность перехода в дипольном приближении. Связь межзонных переходов с оптическими константами среды.

# 5. Рекомендованная литература и ссылки по теме

## 5.1. Основной список

- Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур, Тимофеев В.Б., Издательство: "Лань" (2015) ISBN: 978-5-8114-1745-2

- Оптические свойства наноструктур, Воробьев Л.Е., Ивченко Е.Л., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А., 2001, ISBN 5-02-024.

- Kittel.C, “Introduction to Solid State Physics”, 8th Edition, 2005, ISBN : 978-0-471-41526-8.

- Mark Fox, «Optical properties of Solids», 2nd edition, ISBN: 0199573379, 0199573360 (2010).

## 5.2. Дополнительный список

## 1. С.В.Гапоненко, Н.Н.Розанов, Е.Л.Ивченко, А.В.Федоров, А.М.Бонч-Бруевич, Т.А.Вартанян, С.Г.Пржибельский, Оптика наноструктур. Под редакцией А.В.Федорова: Спб «Недра» , 2005.

## 2. Стефан А. Майер, Плазмоника. Теория и приложения, 2011, Издательство: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика" ISBN: 978-5-93972-875-1.

3. В.В.Климов «Наноплазмоника», М Физматлит, 2009. ISBN 978-5-9221-1030-3.